# ООО «Фирма «Векам» (812) 716-62-12, (812) 320-82-15,

# E-mail: 7166212@mail.ru,    E-mail: info@vekam.ru

# Фланцы стальные и нержавеющие плоские приварные ГОСТ 12820-80

Фланцы стальные - это металлические детали, используемые для соединения трубы как с оборудованием, так и между собой. Представляет стальной фланец из себя диск с отверстиями, в которые вставляют болты для соединения.

Фланцы стальные плоские приварные производятся по ГОСТ 12820-80, имеют широкую линейку диаметров от 15 до 800мм. Работают стальные фланцы при температуре от минус 70 до плюс 300 градусов и при давлении до 25 МПА. При производстве фланцев используют различные марки стали:

- 20, 25 по ГОСТ 1050-88;

- 09Г2С по ГОСТ 19281-89;

- Ст3сп не ниже 2-й категории по ГОСТ 380-94;

- 12Х18Н9Т по ГОСТ 7769-82.

- 10Г2 по ГОСТ 4543-71;

- 15Х5М по ГОСТ 4543-71.

При использовании в изготовлении фланцев различных марок стали, меняется температура применения деталей:
- Ст3сп, 20, 25 - от минус 30 до плюс 300;
- 09Г2С, 10Г2 - от минус 70 до плюс 300;
- 15Х5М, 12Х18Н9Т - от минус 40до плюс 300.

Фланцы плоские  изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Пример условного обозначения фланца стального плоского приварного исполнения 1 (с соединительным выступом), Dу 200 мм, на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см 2) из стали 09Г2С по ГОСТ 12820-80:

Фланец 1-200-2,5-09Г2С-ГОСТ 12820-80.

Примечание: ГОСТ 12820-80 введен взамен ГОСТ 1255-67, ГОСТ 9938-62, ГОСТ 12827-67 и ГОСТ 12828-67.

Таблица 1.  Плоские приварные фланцы по ГОСТ 12820-80

| Dy, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | к-во отв.n, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) |
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
| 250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,20 |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1 020 | 31 | 30 | 28 | 64,36 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0,51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0,74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0,89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | 1,40 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1,71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2,06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2,80 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3,19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3,96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5,40 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6,62 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8,05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10,65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12,90 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27,70 |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39,40 |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118,43 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197,44 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0,61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0,86 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1,58 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1,96 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2,58 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3,71 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4,73 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6,38 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7,81 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10,10 |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14,49 |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17,78 |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31,00 |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80,03 |
| 800 | 1 020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104,41 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1 020 | 58 | 45 | 28 | 179,37 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0,70 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0,98 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1,17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1,77 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2,18 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2,71 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3,22 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4,06 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5,92 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8,26 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10,12 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13,34 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18,90 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23,95 |
| 350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34,35 |
| 400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44,62 |
| 500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,30 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90,87 |
| 800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |