# Отводы крутоизогнутые

# ГОСТ 17375-2001(83), ГОСТ 30753-2001

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Условное давление, PN (Ру) | до 16 МПа |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, D | 32 - 820 мм |
| Температура, t°C | От минус 70 до плюс 450° |
| Угол, гр. | 45, 60, 90 |
| Материал | сталь 20,17Г1С, 09Г2С |

Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали.

Отводы типа ЗД с R =1,5 Д y с углом поворота 45, 60, 90,180°применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 16,0 МПа и температуре от -70 °Сдо +450 °С.

Условия применения (эксплуатации) отводов устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.

Диаметр отводов исполнения 2 от 32 до 630(720) мм.

Пример условного обозначения отвода 90°, исполнения 2, диаметр 159 мм, Т =4 мм из стали 20:

Отвод 90°-159х4 ГОСТ 17375-01

Тоже для трубопроводов, подконтрольных органам надзора из стали 09Г2С :

Отвод 90°-159х4 09Г2С ГОСТ 17375-01

| Dy, мм | D, мм | Т, мм | F=R, мм | масса для 90°, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 57 | 3,0 | 75 | 0,5 |
|  |  | 3,5 | 75 | 0,6 |
|  |  | 4,0 | 75 | 0,7 |
|  |  | 4,5 | 75 | 0,7 |
|  |  | 5,0 | 75 | 0,8 |
|  |  | 5,5 | 75 | 0,9 |
|  |  | 6,0 | 75 | 1,0 |
| 65 | 76 | 3,0 | 100 | 0,8 |
|  |  | 3,5 | 100 | 1,0 |
|  |  | 4,0 | 100 | 1,1 |
|  |  | 4,5 | 100 | 1,3 |
|  |  | 5,0 | 100 | 1,4 |
|  |  | 5,5 | 100 | 1,6 |
|  |  | 6,0 | 100 | 1,7 |
| 80 | 89 | 3,0 | 120 | 1,2 |
|  |  | 3,5 | 120 | 1,4 |
|  |  | 4,0 | 120 | 1,5 |
|  |  | 4,5 | 120 | 1,7 |
|  |  | 5,0 | 120 | 1,9 |
|  |  | 5,5 | 120 | 2,1 |
|  |  | 6,0 | 120 | 2,3 |
|  |  | 7,0 | 120 | 2,7 |
|  |  | 8,0 | 120 | 3,0 |
| 108 | 108 | 3,5 | 150 | 2,2 |
|  |  | 4,0 | 150 | 2,5 |
|  |  | 4,5 | 150 | 2,8 |
|  |  | 5,0 | 150 | 3,1 |
|  |  | 6,0 | 150 | 3,6 |
|  |  | 7,0 | 150 | 4,1 |
|  |  | 8,0 | 150 | 4,7 |
|  | 114 | 3,5 | 150 | 2,2 |
|  |  | 4,0 | 150 | 2,6 |
|  |  | 4,5 | 150 | 2,9 |
|  |  | 5,0 | 150 | 3,3 |
|  |  | 6,0 | 150 | 3,8 |
|  |  | 7,0 | 150 | 4,4 |
|  |  | 8,0 | 150 | 5,0 |
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 3,3 |
|  |  | 4,0 | 190 | 3,8 |
| 125 | 133 | 4,5 | 190 | 4,3 |
|  |  | 5,0 | 190 | 4,8 |
|  |  | 6,0 | 190 | 5,7 |
|  |  | 7,0 | 190 | 6,5 |
|  |  | 8,0 | 190 | 7,4 |
| 150 | 159 | 4,0 | 225 | 5,4 |
|  |  | 4,5 | 225 | 6,1 |
|  |  | 5,0 | 225 | 6,7 |
|  |  | 6,0 | 225 | 8,1 |
|  |  | 7,0 | 225 | 9,4 |
|  |  | 8,0 | 225 | 11,0 |
|  |  | 9,0 | 225 | 12,0 |
|  |  | 10,0 | 225 | 13,0 |
| 150 | 168 | 4,0 | 225 | 5,6 |
|  |  | 4,5 | 225 | 6,4 |
|  |  | 5,0 | 225 | 7,1 |
|  |  | 6,0 | 225 | 8,5 |
|  |  | 7,0 | 225 | 9,8 |
|  |  | 8,0 | 225 | 11,2 |
| 200 | 219 | 5,0 | 300 | 13,0 |
|  |  | 6,0 | 300 | 15,0 |
|  |  | 7,0 | 300 | 17,0 |
|  |  | 8,0 | 300 | 20,0 |
|  |  | 9,0 | 300 | 22,0 |
|  |  | 10,0 | 300 | 25,0 |
|  |  | 11,0 | 300 | 27,0 |
|  |  | 12,0 | 300 | 29,0 |
| 250 | 273 | 6,0 | 375 | 23,0 |
|  |  | 7,0 | 375 | 27,0 |
|  |  | 8,0 | 375 | 31,0 |
|  |  | 9,0 | 375 | 35,0 |
|  |  | 10,0 | 375 | 39,0 |
|  |  | 11,0 | 375 | 43,0 |
|  |  | 12,0 | 375 | 46,0 |
| 300 | 325 | 7,0 | 450 | 39,0 |
|  |  | 8,0 | 450 | 45,0 |
|  |  | 9,0 | 450 | 50,0 |
|  |  | 10,0 | 450 | 56,0 |
|  |  | 11,0 | 450 | 61,0 |
|  |  | 12,0 | 450 | 66,0 |
|  |  | 13,0 | 450 | 72,0 |
|  |  | 14,0 | 450 | 77,0 |
| 350 | 377 | 9,0 | 525 | 68,0 |
|  |  | 10,0 | 525 | 75,0 |
|  |  | 11,0 | 525 | 83,0 |
|  |  | 12,0 | 525 | 90,0 |
|  |  | 13,0 | 525 | 97,0 |
|  |  | 14,0 | 525 | 104,0 |
| 400 | 426 | 8,0 | 600 | 78,0 |
|  |  | 9,0 | 600 | 87,0 |
|  |  | 10,0 | 600 | 97,0 |
|  |  | 11,0 | 600 | 107,0 |
|  |  | 12,0 | 600 | 117,0 |
|  |  | 13,0 | 600 | 126,0 |
|  |  | 14,0 | 600 | 135,0 |
| 500 | 530 | 9,0 | 750 | 138,0 |
|  |  | 10,0 | 750 | 153,0 |
|  |  | 11,0 | 750 | 168,0 |
|  |  | 12,0 | 750 | 183,0 |
|  |  | 13,0 | 750 | 198,0 |
|  |  | 14,0 | 750 | 212,0 |
| 600 | 630 | 9,0 | 900 | 198,0 |
|  |  | 10,0 | 900 | 219,0 |
|  |  | 11,0 | 900 | 245,0 |
|  |  | 12,0 | 900 | 261,0 |
|  |  | 13,0 | 900 | 282,0 |
|  |  | 14,0 | 900 | 302,0 |