# ООО «Фирма «Векам» (812) 716-62-12, (812) 320-82-15,  E-mail: 7166212@mail.ru,

# Фланец воротниковый стальной и нержавеющий  ГОСТ 12821-80

Фланец воротниковый - это стальной фланец, производимый по ГОСТ 12821-80, работает при давлении до 20 МПА и температуре среды от минус 253 до плюс 600 градусов. Так как условия работы этих стальных фланце более жесткие, то и сфера их применения боллее широкая. Фланец воротниковый используется для соединения оборудования с различными приборами, такими как манометры, расходомеры и др.

Производство фланцев воротниковых, осуществляют при использовании различных марок стали, таких как: Ст 20, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ и 09Г2С. В зависимости от марки стали, меняется температура применения фланцев:

- 20, 25 - от минус 30 до плюс 300

- 09Г2С, 10Г2 - минус 70 до плюс 300

- 15Х5М, 12Х18Н9Т - от минус 40 до плюс 300

Стальные воротниковые обозначаются набором цифр и букв, например:

фланец 1-65-25 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80

где 1 - это тип исполнения фланца, число 65 означает условный проход "Ду", 25 - условное давление "Ру", а 25 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80 - это марка стали и ГОСТ, по которому изготовлен фланец.

Конструкция фланца воротникового предельно проста , соответственно для крупных труб и систем с большим давлением требуются очень большие фланцы воротниковые, которые трудно монтировать, разбирать и собирать в случае необходимости. В то же время фланец воротниковый может использоваться для трубопроводов с жидкими и газообразными средами и эксплуатироваться при температуре от -40 до +200 градусов Цельсия. Сейчас воротниковые фланцы незаменимы при установке дисковых поворотных затворов, так как в данном случае можно подобрать фланец с внутренним диаметром, равным диаметру затвора.

Таблица 1. Фланцы  воротниковые ГОСТ 12821-80

| Dy, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b, мм | h4, мм | к-во отв. n, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0,87 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | 1,05 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | 1,54 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 62 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | 1,83 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 42 | 4 | 2,26 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 4 | 3,17 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 105 | 90 | 78 | 15 | 47 | 4 | 3,67 |
| 100 | 215 | 180 | 18 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,70 |
| 125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,71 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | 8,17 |
| 200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 19 | 58 | 8 | 11,35 |
| 250 | 390 | 350 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 |
| 300 | 440 | 400 | 22 | 345 | 330 | 303 | 22 | 60 | 12 | 18,66 |
| 350 | 500 | 460 | 22 | 400 | 382 | 351 | 22 | 60 | 16 | 24,00 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 60 | 16 | 30,00 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,20 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 65 | 20 | 48,80 |
| 800 | 1 010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
| 1 000 | 1 220 | 1 160 | 33 | 1 050 | 1 028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 |
| 1 200 | 1 455 | 1 380 | 39 | 1 256 | 1 228 | 1 192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0,87 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | 1,05 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | 1,54 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | 1,85 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 | 2,28 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 4 | 3,19 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4 | 4,21 |
| 100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 | 4,90 |
| 125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,75 |
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | 8,30 |
| 200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 | 17,36 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 12 | 22,76 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 16 | 43,00 |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 90 | 20 | 99,30 |
| 800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 |
| 1 000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1 028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 | 0,97 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 | 1,18 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | 1,83 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | 2,19 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 17 | 45 | 4 | 2,78 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 19 | 52 | 8 | 4,44 |
| 100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 8 | 6,51 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 8 | 9,41 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 8 | 12,52 |
| 200 | 360 | 310 | 26 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 |
| 250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 75 | 12 | 24,40 |
| 300 | 485 | 430 | 30 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 |
| 350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 16 | 46,57 |
| 400 | 610 | 550 | 33 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 16 | 64,81 |
| 500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 100 | 20 | 88,91 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 20 | 123,70 |
| 800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,90 |
| 1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1 084 | 1 028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
| 1200 | 1525 | 1420 | 56 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,50 |
| PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 | 0,97 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 | 1,18 |
| 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | 1,83 |
| 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | 2,19 |
| 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 45 | 4 | 2,81 |
| 65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 |
| 80 | 195 | 160 | 18 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 8 | 4,80 |
| 100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 8 | 7,40 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 65 | 8 | 10,00 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 8 | 13,03 |
| 200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
| 250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 12 | 37,59 |
| 300 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,10 |
| 350 | 570 | 510 | 33 | 418 | 382 | 351 | 48 | 116 | 16 | 70,34 |
| 400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 16 | 106,76 |
| 500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
| 600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 58 | 140 | 20 | 180,95 |
| 800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 |
| 1000 | 1360 | 1250 | 56 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 |
| 1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
| PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2) |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 4 | 1,80 |
| 25 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 | 2,30 |
| 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 4 | 2,94 |
| 40 | 165 | 125 | 22 | 74 | 46 | 37 | 21 | 65 | 4 | 3,75 |
| 50 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4 | 4,63 |
| 65 | 200 | 160 | 22 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 |
| 80 | 210 | 170 | 22 | 120 | 90 | 77 | 27 | 72 | 8 | 7,22 |
| 100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 8 | 10,71 |
| 125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 8 | 17,13 |
| 150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 8 | 24,60 |
| 200 | 405 | 345 | 33 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,60 |
| 250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 12 | 50,89 |
| 300 | 530 | 460 | 39 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 |
| 350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 16 | 98,68 |
| 400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 16 | 135,80 |
| 500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
| 600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 20 | 269,27 |
| 800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
| 1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,60 |
| 1200 | 1 665 | 1 530 | 78 | 1386 | 1 228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1 263,72 |
| PN = 10,0 МПа (100 кгс/см2) |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 4 | 1,98 |
| 25 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 4 | 2,48 |
| 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 |  | 60 | 4 | 3,05 |
| 40 | 165 | 125 | 22 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4 | 4,06 |
| 50 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 4 | 6,03 |
| 65 | 220 | 170 | 26 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 |
| 80 | 230 | 180 | 26 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 8 | 9,91 |
| 100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 8 | 14,65 |
| 125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 8 | 23,32 |
| 150 | 350 | 290 | 33 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 |
| 200 | 430 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 12 | 54,24 |
| 250 | 500 | 430 | 39 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 12 | 85,24 |
| 300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
| 350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 16 | 170,94 |
| 400 | 715 | 620 | 52 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 16 | 216,44 |