# ООО Фмрма Векам (812) 716-62-12, (812) 320-82-15

# Заглушки фланцевые

## Стальные заглушки

Заглушки фланцевые (глухие фланцы)- это детали трубопровода, служащие для  перекрытия рабочей среды. Основным отличием заглушки от фланца является отсутствие у нее центрального отверстия.  Параметры заглушки должны точно соответствовать детали, с которой она сопрягается:  материал (марка стали), рабочее давление, геометрические размеры. Простота и скорость монтажа фланцевых стальных заглушек, является основным их  преимуществом.

Стальные заглушки применяется на трубопроводах общепромышленного назначения, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и на объектах нефтегазохимического комплекса. Стальные заглушки  применяются в диапазоне температур от -70 до +650 °С, и при рабочем давлении от 0,6 МПа до 16 МПа.

Фланцевые заглушки производятся по следующим стандартам:

«Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования» по ОСТ 26-11-07-85.

«Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования» по АТК 24.200.02-90.

«Заглушки с соединительным выступом фланцевые. Конструкция, размеры и технические требования» по ОСТ 34-10-428-90.

При производстве стальных заглушекиспользуют следующие марки сталей: сталь 20, сталь 09Г2С, сталь 08Х18Н10Т, сталь 12Х18Н10Т, сталь 10Х17Н13М2Т, сталь 06ХН28МДТ.

Заглушки АТК-24.200.02-90 ст. 3, ст. 20, ст. 09г2c

| Ду, мм | D,мм | h,мм | D1,мм | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ру 1,0 МПа |
| 15 | 95 | 12 | 65 | 0,45 |
| 20 | 105 | 12 | 75 | 0,65 |
| 25 | 115 | 12 | 85 | 0,7 |
| 32 | 135 | 12 | 100 | 0,65 |
| 40 | 145 | 14 | 110 | 1,25 |
| 50 | 160 | 14 | 125 | 1,55 |
| 65 | 180 | 14 | 145 | 2,05 |
| 80 | 195 | 14 | 160 | 2,45 |
| 100 | 215 | 14 | 180 | 3 |
| 125 | 245 | 16 | 210 | 4,6 |
| 150 | 280 | 16 | 240 | 6,1 |
| 200 | 335 | 16 | 295 | 9,1 |
| 250 | 390 | 18 | 350 | 14,3 |
| 300 | 440 | 20 | 400 | 19,9 |
| 350 | 500 | 24 | 460 | 32 |
| 400 | 565 | 26 | 515 | 45 |
| 500 | 670 | 30 | 620 | 75 |
| 600 | 780 | 34 | 725 | 120 |

| Ду, мм | D,мм | h,мм | D1,мм | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ру 1,6 МПа |
| 15 | 95 | 12 | 65 | 0,45 |
| 20 | 105 | 12 | 75 | 0,65 |
| 25 | 115 | 12 | 85 | 0,7 |
| 32 | 135 | 12 | 100 | 0,65 |
| 40 | 145 | 14 | 110 | 1,25 |
| 50 | 160 | 14 | 125 | 1,55 |
| 65 | 180 | 14 | 145 | 2,05 |
| 80 | 195 | 14 | 160 | 2,45 |
| 100 | 215 | 16 | 180 | 4 |
| 125 | 245 | 16 | 210 | 5 |
| 150 | 280 | 18 | 240 | 7 |
| 200 | 335 | 20 | 295 | 12 |
| 250 | 405 | 24 | 355 | 20 |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 30 |
| 350 | 520 | 32 | 470 | 45 |
| 400 | 580 | 34 | 525 | 60 |
| 500 | 710 | 40 | 650 | 103 |
| 600 | 840 | 45 | 770 | 162 |